**VOCI DI CAPITOLATO**

I-PLUG

Fornitura e posa di malta impermeabile a presa ultrarapida ideale per la chiusura immediata delle fuoriuscite d'acqua.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

* Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate anche in pressione
* Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione
* Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo Akti-vo 201

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Temperatura esterna a 20°C: Tempo inizio presa** 50” **– Tempo fine presa 6**0”

**Temperatura esterna a 5°C: Tempo inizio presa** 140” **– Tempo fine presa** 160”

**Specifiche, Metodo di prova e Valori**

**Resistenza a compressione (UNI EN 196-1) a 1 h:** > 20 N/mm²

**a 1 g:** > 40 N/mm²

**a 28 gg:** > 50 N/mm²

**Resistenza a flessione (UNI EN 196-1) a 1 h:** > 2 N/mm²

**a 1 g:** > 3 N/mm²

**a 28 gg:** > 4 N/mm²

così come I-Plug Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

EN Voce di Capitolato n. IC186 | CP | 01 | 00 | W | 07/23

