VOCI DI CAPITOLATO

BI FLEX SYSTEM

Fornitura e posa di nastro terpolimero elastomerico impermeabile abbinato ad un adesivo epossidico bicomponente per il trattamento dei giunti e delle fessure.

Il sistema dovrà avere spessore minimo di 1 mm in funzione del tipo di applicazione scelta.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura impermeabile di giunti e fessure

- Sigillatura di riprese di getto

- Collegamento di superfici attigue di giunti, di strutture in genere o elementi prefabbricati

- Impermeabilizzazione di vasche, canali, piscine e strutture destinate al contenimento acqua, anche potabili

- Sigillatura di elementi discontinui per la tenuta all'acqua e/o all'aria

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche, Metodo di prova e Valori BI FLEX spessore 0,5 mm - Spinta positiva

Resistenza al peeling da calcestruzzo (ASTM D 903 – 180°): > 0,5 kN/m

Tenuta all'acqua spinta positiva su giunto aperto* (Metodo int): 2 cm: 1,5 bar

Tenuta all'acqua spinta negativa su giunto aperto: -

Adesione al calcestruzzo umido (UNI EN 13578): > 2,0 N/mm²

Specifiche, Metodo di prova e Valori BI FLEX spessore 1 mm - Spinta positiva/negativa

Resistenza al peeling da calcestruzzo (ASTM D 903 – 180°): > 1,5 kN/m

Tenuta all'acqua spinta positiva su giunto aperto* (Metodo int): 1 cm: 3 bar;2 cm: 3 bar

Tenuta all'acqua spinta negativa su giunto aperto: 1 cm: 1 bar;2 cm: 0,5 bar

Adesione al calcestruzzo umido (UNI EN 13578): > 2,0 N/mm²

Specifiche, Metodo di prova e Valori BI FLEX spessore 1,5 mm - Spinta positiva/negativa

Resistenza al peeling da calcestruzzo (ASTM D 903 – 180°): > 1,5 kN/m

Tenuta all'acqua spinta positiva su giunto aperto* (Metodo int): -

Tenuta all'acqua spinta negativa su giunto aperto: 2 cm: 1 bar

Adesione al calcestruzzo umido (UNI EN 13578): > 2,0 N/mm²

*Le prove sono state eseguite testando una zona di sormonto incollata con mastice BI MASTIC

Caratteristica, Ente certificatore, Metodo di prova, Certificazione

Coefficiente di diffusione gas radon - BI FLEX, Czech Technical University In Prague, ISO/TS 11665-13: 2,5 E-11 m²/s

Coefficiente di diffusione gas radon - sormonto BI FLEX sigillato con BI MASTIC,  Czech Technical University In Prague, ISO/TS 11665-13: 1,9 E-11 m²/s

Caratteristica, Ente certificatore, Certificazione

Idoneità al contatto con acqua potabile. Determinazione della migrazione globale D.M. 174 del 06/04/2004, SOCOTEC ITALIA SRL: Report n° LF53030/23 - LF53031/23

Idoneità al contatto con acqua potabile. Determinazione della cessione specifica D.M. 174 del 06/04/2004, CHELAB SRL: Report n° 17/000244151

1 / 1

IT Voce di Capitolato n. EY- EW | CP | 04 | 00 | W | 01/26

VOCI DI CAPITOLATO

BI FLEX SYSTEM

così come Bi Flex System Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

1 / 1

IT Voce di Capitolato n. EY- EW | CP | 04 | 00 | W | 01/26