**VOCI DI CAPITOLATO**

PROFIX 80

Fornitura e posa di fondo ancorante epossi-cementizio tricomponente impermeabile ad altissima aderenza.

Indicato per preparare sottofondi umidi.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

• Preparazione di supporti cementizi con umidità residua elevata (valore massimo 10%), anche se non completamente stagionati, particolarmente indicato in caso di rivestimento con sistemi sensibili all'umidità

• Promotore di adesione per supporti quali calcestruzzo, massetti anche se lisciati ad elicottero, pavimentazioni in ceramica o marmette, pietre naturali, intonaci...

• Consolidante di massetti cementizi superficialmente incoerenti

• Rasatura a basso spessore di superfici irregolari, per piccoli ripristini localizzati, se additivato con sabbia di quarzo

• Fondo impermeabile in caso di strutture per il contenimento delle acque, idoneo a ricevere la posa di vernici, rivestimenti sintetici e rasanti cementizi

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2

**Specifiche, Metodo di prova, Valori**

**Peso specifico:** > 1,70 kg/l

**Dimensione massima aggregato:** 0,7 mm

**Adesione al supporto UNI EN 1542:** 3,07 MPa

**Contenuto ioni cloruro UNI EN 1015-17:** 0,01%

**Assorbimento capillare UNI EN 1062-3:** 0,07 kg\*m⁻²\*h-0,5

**Permeabilità al vapore acqueo;(spessore equivalente Sd) UNI EN 7783-2:** SD = 1,24 m

**Reazione al fuoco UNI EN 13501-1:** Classe Bfl-s1

così come Profix 80 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. EN07 | CP | 00 | 00 | W | 07/23

