**VOCI DI CAPITOLATO**

AQUASCUD LINE

Fornitura e posa di profilo gocciolatoio drenante in alluminio verniciato per la finitura e protezione perimetrale di terrazze e balconi, atto a favorire un corretto deflusso delle acque.

Il prodotto dovrà essere impiegato in corrispondenza dei frontalini di terrazze, balconi e strutture di copertura in genere a finitura lungo il bordo della superficie.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Composizione:** alluminio

**Spessore:** 1,5 mm

**Verniciatura:** Con polveri poliesteri resistenti ai raggi UV

**Fori di fissaggio:** 2,5 mm diametro

**Fori di deflusso per versione H.10:** ogni 10 cm - lunghezza 10 mm - larghezza 4 mm

così come Aquascud Line Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. CF01-CF02-CF03 | CP | 01 | 00 | W | 06/24

