**VOCI DI CAPITOLATO**

BI MORTAR RASO SEAL

Fornitura e posa di rivestimento bianco, bicomponente, impermeabile, flessibile e decorativo in grado di realizzare superfici di finitura continue anche a diretto contatto con acqua applicabile a spatola in strati di 3 mm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per regolarizzazione e finitura, impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo o muratura anche totalmente immerse in acqua, in condizioni di pressione idraulica sia positiva che negativa secondo specifiche di scheda tecnica

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2:2005

**Specifiche, Metodo di prova, Valori**

**Peso specifico:** > 1,85 kg/l

**Adesione al supporto UNI EN 1542:** > 0,8 MPa

**Assorbimento capillare UNI EN 1062-3:** < 0,1 kg\*m⁻²\*h⁻⁰·⁵

**Reazione al fuoco UNI EN 13201-1: Euroclasse F**

**Impermeabilità in spinta negativa UNI EN 8298-8:** 0,6 bar (4 mm di spessore)

**Test di immersione in acqua di piscina (168 h) ISO 2812-2:1993:** Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)

**Test di immersione in acqua (500 h) ISO 2812-2:1993:** Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)

**Caratteristica, Ente certificatore, Metodo di prova e Prestazione certificata**

**Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa (72 h a 250 kPa) SOCOTEC ITALIA SRL (UNI 8298-8):** nessuna alterazione

così come Bi Mortar Raso Seal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. IL07 | CP | 01 | 00 | W | 06/24

