**VOCI DI CAPITOLATO**

PROCLEAN

Fornitura e posa di trattamento a base di additivi in dispersione acquosa con funzione disinfettante, in grado di neutralizzare e proteggere superfici esterne ed interne contaminate da muffe, funghi ed alghe.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici prima dell'applicazione dei prodotti tipo Cp0, Cp1, Paint Air e Paint Protection, X-Lime, FibroeRaso o rasanti e pitture in genere, sia per prevenire che per rimuovere degrado da muffe ed alghe.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Aspetto:** Liquido biancastro

**Peso specifico:** 1,1 kg/l

**Viscosità (+20°C ≠ 2-100 rpm):** 20 mPa x s

**Temperatura di lavorabilità a +20°C:** 30’

**Temperatura applicazione:** +5°C + 30°C

così come Proclean Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. EC254-EC255 | CP | 01 | 00 | W | 06/24

