**VOCI DI CAPITOLATO**

WT CONSTRUCTION

Fornitura e posa di profilo idroespansivo a base di copolimero Amphibia in EPDM, armato nella mezzeria con una rete in acciaio coestrusa che stabilizza e direziona l'espansione volumetrica.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

* Sigillatura delle riprese verticali e orizzontali dei getti in c.a.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Peso specifico:** 1,02 g/m3

**Temperatura di applicazione:** -15°C +50°C

**Dimensioni:** 20X10 **-** 25X15 mm

**Espansione a contatto con l’acqua (7 gg):** > 500%

**Tenuta idraulica:** Nessun passaggio fino a 700 kPa

**Tenuta idraulica su fessura di 5 mm con espansione pari al 100%:** Nessun passaggio fino a 150 kPa

così come Wt Construction Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. BF01 | CP | 01 | 00 | W | 06/24