**VOCI DI CAPITOLATO**

AKTI-VO 201

Fornitura e posa di mastice idroespansivo per la sigillatura e l'impermeabilizzazione definitiva di corpi passanti e fessurazioni in genere.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

* Sigillatura di lesioni nelle strutture in calcestruzzo armato conseguenti al suo ritiro
* Sigillatura di tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato
* Realizzazione di guarnizioni, purché confinate, tra elementi prefabbricati
* Giunti di costruzione a tenuta in strutture di sezione contenuta
* Regolarizzazione di supporti e saldatura delle estremità dei profili WT
* Sigillatura dei corpi passanti e delle forature in genere della membrana AMPHIBIA

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Espansione volumetrica in acqua:** >100%

**Polimerizzazione (a +20°C 60% U.R.):** < 10 ore

**Tenuta all’acqua:** 1 atm

**Parametri verificati da ente terzo, Ente Certificatore, Valori**

**Tenuta idraulica su fessura di 0,25 mm MFPA Leipzig GmbH: 5 Bar**

così come Akti-vo 201 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. GB | CP | 02 | 00 | W | 08/25

