**VOCI DI CAPITOLATO**

AQUASCUD JOIN BT

Fornitura e posa di nastro impermeabilizzante auto adesivo da usarsi in abbinamento alle guaine minerali polimero modificate tipo Plastivo o Aquascud.

Il nastro dovrà essere costituito da un tessuto non tessuto in polipropilene alcali-resistente accoppiato con uno strato di adesivo butilico protetto da una carta pellicola siliconata pretagliata removibile.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

* Impermeabilizzazione del punto di raccordo parete/pavimento di terrazze e balconi o della connessione fra superfici soggette a movimenti termici o dinamici
* Sigillatura di giunzioni tra materiali di diversa natura (massetti cementizi, metallo, ceramica, raccordi e scarichi, etc…)
* Sigillatura di raccordi con scarsa accessibilità quali ad esempio soglie/massetto

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Colore:** bianco/grigio

**Larghezza rotolo:** 100 mm

**Lunghezza rotolo:** 20 m

**Spessore totale:** 0,8 mm

**Resistenza a trazione:** > 15 N/15 mm

**Allungamento al massimo carico:** > 35%

**Temperature di applicazione (min-max °C):** +5°C +30°C

**Temperature di esercizio (min-max °C):** -30°C +60°C

così come Aquascud Join Bt Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. CD | CP | 01 | 00 | W | 08/25

