**VOCI DI CAPITOLATO**

BI MORTAR RASO SEAL

Fornitura e posa di un rivestimento, bicomponente, impermeabile, flessibile e decorativo in grado di realizzare superfici di finitura continue anche a diretto contatto con acqua. Consente sia la regolarizzazione che la finitura decorativa delle superfici trattate, anche ad effetto marmorino.

Il prodotto dovrà essere impiegato per regolarizzazione e finitura, impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo o muratura anche totalmente immerse in acqua, in condizioni di pressione idraulica sia positiva che negativa secondo specifiche di scheda tecnica.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2:2005

**Specifiche, Metodo di prova, Valori**

**Peso specifico:** > 1,85 kg/l

**Adesione al supporto UNI EN 1542:** 1,8 MPa

**Assorbimento capillare UNI EN 1062-3:** 0,021 kg\*m⁻²\*h⁻⁰·⁵

**Reazione al fuoco UNI EN 13201-1:** Euroclasse F

**Caratteristica, Ente certificatore, Metodo di prova, Prestazione certificata**

**Test di immersione in acqua di piscina (168 h), SSOG, ISO 2812-2:1993:** Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)

**Test di immersione in acqua (500 h), SSOG, ISO 2812-2:1993:** Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)

**Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa (72 h a 250 kPa), SOCOTEC ITALIA SRL, UNI 8298-8:** nessuna alterazione

così come Bi Mortar Raso Seal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. IL07 | CP | 02 | 00 | W | 08/25

