**VOCI DI CAPITOLATO**

CRYSTAL POOL

Fornitura e posa di vernice monocomponente ad effetto satinato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, priva di solventi, con un'ottima resistenza all'acqua e alle aggressioni degli agenti chimici.

È disponibile nelle tonalità bianco, sabbia e azzurro, con possibilità di colorazioni personalizzate.

Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore di almeno 200-250 microns in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato come vernice per piscine, vasche ornamentali, canali e fontane e dove sia necessario rifinire con una vernice adatta al contatto permanente con l'acqua potabile.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche, Metodo di prova, Prestazione dichiarata**

**Crack Bridging Ability (pacchetto PLASTIVO 180 + BI MORTAR ULTRA SEAL, UNI EN 14891:** 0,5 mm

**Impermeabilità all'acqua, UNI EN 1062-3:** 0,075 kg/m²\*h⁰·⁵

**Adesione al calcestruzzo con BI MORTAR ULTRA SEAL, UNI EN 1542:** > 2 Mpa

**Specifiche, Ente certificatore**

**Idoneità al contatto con acqua potabile DM 174 del 06/04/2004: cessione globale, CHELAB Srl: Report n° Report n° 17/000512262**

**Specifiche, Categoria, Metodo di prova, Prestazione dichiarata**

**Contenuto VOC, CAT. I - BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni Limite massimo: 100 g/l, Direttiva 42/2004/EC:** 30 g/l

così come Crystal Pool Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)



IT Voce di Capitolato n. EQ11-18 | CP | 03 | 00 | W | 08/25