**VOCI DI CAPITOLATO**

GARVO 3 e 5

Fornitura e posa di nastri coprigiunti impermeabili in banda elastica da utilizzare in abbinamento al rivestimento PLASTIVO o al sistema

protettivo AQUASCUD SYSTEM.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

* Sigillatura di giunti fra elementi prefabbricati di piccole dimensioni in condizioni di spinta idrostatica positiva
* Impermeabilizzazione dei giunti di costruzione, di contrazione, di dilatazione e dei giunti perimetrali presenti sui massetti (rif. UNI 11944), sono esclusi i giunti strutturali
* Sigillatura di fessurazioni e riprese di getto in strutture sottoposte a spinta idrostatica positiva

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Temperatura d’esercizio:** -30°C +90°C

**Resistente agli acidi e basi:** buona

**Allungamento a rottura:** > 60%

**Carico di allungamento:** > 24 N/15 mm

così come GARVO 3 e 5 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. ED | CP | 01 | 00 | W | 08/25

