**VOCI DI CAPITOLATO**

WT PANEL

Fornitura e posa di pannello waterstop modulare a base di copolimero Amphibia in EPDM idroespansivo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

* Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e contrazione di strutture in cemento armato interrate in abbinamento al profilo idroespansivo Wt Expansion ed ai profili sintetici in genere
* Impermeabilizzazione testata solai in cemento armato a ridosso di opere provvisionali
* Sigillatura sull'estradosso delle riprese orizzontali o verticali dei getti in calcestruzzo
* Sigillatura di elementi discontinui tra superfici contigue in calcestruzzo e/o acciaio

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Prestazione dichiarata**

**WT P 250**

**Dimensione:** 250 mm x 10 m (± 10%)

**Spessore:** 5 mm

**Peso:** 14,0 ± 0,7 kg

**Espansione volumetrica (7gg):** 200%

**WT P 125**

**Dimensione:** 125 mm x 1,2 m (± 10%)

**Spessore:** 5 mm

**Peso:** 0,8 ± 0,04 kg

**Espansione volumetrica (7gg):** 200%

così come Wt Panel Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. GE01 | CP | 04 | 00 | W | 08/25

