AKTI-VO 201

Fornitura e posa di mastice idroespansivo per la sigillatura e l'impermeabilizzazione definitiva di corpi passanti e fessurazioni in genere.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura di lesioni nelle strutture in calcestruzzo armato conseguenti al suo ritiro

- Sigillatura di tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato

- Realizzazione di guarnizioni, purché confinate, tra elementi prefabbricati

- Giunti di costruzione a tenuta in strutture di sezione contenuta

- Regolarizzazione di supporti e saldatura delle estremità dei profili WT

- Sigillatura dei corpi passanti e delle forature in genere della membrana AMPHIBIA

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Espansione volumetrica in acqua: >100%

Polimerizzazione (a +20°C 60% U.R.): < 10 ore

Tenuta all’acqua: 1 atm

Parametri verificati da ente terzo, Ente Certificatore, Valori

Tenuta idraulica su fessura di 0,25 mm	MFPA Leipzig GmbH: 5 Bar

così come Akti-vo 201 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. GB | CP | 02 | 01 | W | 07/26