AQUASCUD JOIN BT

Fornitura e posa di nastro impermeabilizzante auto adesivo da usarsi in abbinamento alle guaine minerali polimero modificate tipo Plastivo o Aquascud.

Il nastro dovrà essere costituito da un tessuto non tessuto in polipropilene alcali-resistente accoppiato con uno strato di adesivo butilico protetto da una carta pellicola siliconata pretagliata removibile.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Impermeabilizzazione del punto di raccordo parete/pavimento di terrazze e balconi o della connessione fra superfici soggette a movimenti termici o dinamici

- Sigillatura di giunzioni tra materiali di diversa natura (massetti cementizi, metallo, ceramica, raccordi e scarichi, etc…)

- Sigillatura di raccordi con scarsa accessibilità quali ad esempio soglie/massetto

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Colore: bianco/grigio

Larghezza rotolo: 100 mm

Lunghezza rotolo: 20 m

Spessore totale: 0,8 mm

Resistenza a trazione: > 15 N/15 mm

Allungamento al massimo carico: > 35%

Temperature di applicazione (min-max °C): +5°C +30°C

Temperature di esercizio (min-max °C): -30°C +60°C

così come Aquascud Join Bt Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. CD | CP | 01 | 01 | W | 07/26