AQUASCUD 501
Fornitura e posa di una membrana liquida impermeabile elastica, fibrata, formulata a base di resine sintetiche selezionate in dispersione acquosa e speciali additivi, pronto all'uso ed applicabile a freddo, il rivestimento di colore biancastro lucido caratterizzato da elevata riflettanza solare (Solar Reflectance Index – SRI) e classificata BROOF(t2) per la reazione al fuoco esterno ai sensi della norma EN 13501-5.

Il prodotto dovrà essere impiegato applicato in due mani incrociate a distanza di 12 ore utilizzando complessivamente tra 1,6 e 2 kg/m² in funzione della tipologia e porosità del supporto.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Certificazione secondo Norma UNI EN 11928
Certificazione CE secondo Norma UNI EN 13501-5 Broof(T2)


Requisiti iniziali UNI 11928-1:2023
Caratteristica, Metodo di prova, Requisiti prestazionali e Prestazione dichiarata

Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1): Euroclasse dichiarata / Euroclasse E
Impermeabilità (passaggio d’acqua con 60 KPa), UNI EN 1928: Nessun passaggio / Nessun passaggio 
Proprietà di trasmissione al vapore d’acqua (UNI EN ISO 7783): Classe / Classe I
Adesione per trazione diretta, calcestruzzo tipo MC (0,40), UNI EN 1542: ≥ 0,5 N/mm² / ≥ 1,0 N/mm²
Resistenza all'urto (UNI EN 6272-1): Classe / Classe III
Punzonamento statico (UNI EN 12730): Valore massimo > 50 N / ≥ 50 N
Crack bridging dinamico (23°C), UNI EN 1062-7: Classe B2 / Classe B4.1
Crack bridging dinamico a basse temperature (-10°C), UNI EN 1062-7: Classe B1 / Classe B2
Resistenza allo slittamento (UNI EN 13036-4): Classe / Classe II
Assorbimento capillare (UNI EN 1062-1): W ≤ 0,1 Kg/m²*h⁻⁰·⁵ / W ≤ 0,1 Kg/m²*h⁻⁰·⁵


Durabilità UNI 11928-1:2023
Caratteristica, Metodo di prova, Requisiti prestazionali e Prestazione dichiarata

Resistenza all’invecchiamento da calore 7 giorni a 70±3°C (Impermeabilità), punto 4.1 della UNI EN 1062-11:2003: Nessun passaggio / Nessun passaggio
Criteri di accettazione dopo esposizione (UNI EN ISO 4628-2, UNI EN ISO 4628-4, UNI EN ISO 4628-5): Nessun rigonfiamento, Nessuna fessurazione, Nessuna scagliatura / Nessun rigonfiamento, Nessuna fessurazione, Nessuna scagliatura
Gelo/disgelo Senza Sali disgelanti 20 cicli (Adesione al supporto), UNI EN 13687-3: ≥ 0,5 N/mm² / ≥ 1,0 N/mm²
Criteri di accettazione dopo esposizione (UNI EN ISO 4628-2, UNI EN ISO 4628-4, UNI EN ISO 4628-5): Nessun rigonfiamento, Nessuna fessurazione, Nessuna scagliatura / Nessun rigonfiamento, Nessuna fessurazione, Nessuna scagliatura
UV (400 MJ/m², 2460 ore) e Spray (492 ore), UNI EN ISO 4892-3: - / -
Criteri di accettazione dopo esposizione (UNI EN ISO 4628-2, UNI EN ISO 4628-4, UNI EN ISO 4628-5): Nessun rigonfiamento, Nessuna fessurazione, Nessuna scagliatura / Nessun rigonfiamento, Nessuna fessurazione, Nessuna scagliatura
Sostanza pericolose: Vedi schede di sicurezza
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Caratteristica, Metodo di prova, Prestazione certificata

Indice di riflettanza solare (SRI) (ASTM E1980-11): 98,7

Caratteristica, Metodo di prova, Metodo di classificazione, Prestazione certificata
Classificazione di resistenza al fuoco, UNI CEN/TS 1187:2012 -Test 2, UNI EN 13501-5:2016: BROOF (T2)


così come Aquascud REFLEX Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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