BI BOND

Fornitura e posa di adesivo epossidico bicomponente fillerizzato ad elevata tixotropia e consistenza di stucco morbido applicato in uno spessore minimo fra le parti di 1-2 mm.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura impermeabile di giunti, fessure e riprese di getto in abbinamento al nastro BI FLEX

- Riparazione o riempimento di cavità, spigoli, angoli di giunti e crepe

- Per piccoli ancoraggi di connettori nel calcestruzzo, legno e muratura

- Come adesivo e per stuccature di calcestruzzo, elementi in calcestruzzo prefabbricato e lastre o tubi in cemento fibrorinforzato

- Come adesivo e per stuccature di pietre naturali dure, mattoni, ceramica, acciaio e alluminio, legno e resina epossidica

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Rapporto di miscelazione: Componente A: Componente B = 1: 1

Durezza Shore A a 2 gg (UNI EN ISO 868): 10°C: > 60 Shore D;21°C: > 60 Shore D;40°C: > 60 Shore D

Durezza Shore A a 7 gg (UNI EN ISO 868): 10°C: > 60 Shore D;21°C: > 60 Shore D;40°C: > 60 Shore D

Adesione al calcestruzzo (UNI EN 1542): > 2 N/mm²

Adesione al calcestruzzo umido (UNI EN 13578): > 2 mm

Specifiche

Idoneità al contatto con acqua potabile. Determinazione della migrazione globale D.M. 174 del 06/04/2004

Idoneità al contatto con acqua potabile. Determinazione della cessione specifica D.M. 174 del 06/04/2004

così come Bi Bond Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. EY | CP | 01 | 01 | W | 07/26