BI MASTIC

Fornitura e posa di mastice adesivo e sigillante tixotropico silano modificato, elastico, monocomponente per l’incollaggio ad alte prestazioni di materiali diversi.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Incollaggi e sigillature elastiche sia per applicazioni in ambito interno che esterno, su un’ampia gamma di materiali, senza l’utilizzo di primer, quali alluminio, acciaio, zinco, rame, cemento e derivati, gesso, laterizi, pietra, ceramiche, vetro, legno e simili, alcune gomme e materie plastiche e/o sintetiche

- Fissaggio di pannelli isolanti termici ed acustici, pannelli di rivestimento, cartongesso

- Realizzazione di giunzioni e raccordi tra elementi prefabbricati

- Incollaggio e montaggio di soglie e davanzali, battiscopa

- Sigillature di corpi passanti, raccordi con soglie e altri particolari

- Incollaggio tenace dei sormonti della membrana AMPHIBIA 3000 GRIP e BI FLEX System

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Peso specifico (ISO 1183): 1,66 g/ml

Tempo di filmazione (a +23°C 50% U.R.): 240’

Velocità di reticolazione (a +23°C 50% U.R.): 2,5-3 mm/24hrs

Durezza Shore A (ISO 868): 30

Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,47 N/mm²

Allungamento a rottura (ISO 8339): 337%

Modulo a rottura (ISO 8339): > 0,74 N/mm²

così come Bi Mastic Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. RB11 | CP | 02 | 01 | W | 07/26