BI MORTAR PLASTER SEAL

Fornitura e posa di intonaco fibrorinforzato impermeabile multifunzione applicato in due strati, con uno spessore minimo di 1,5 cm fino a 4 cm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Ambiti interrati sia in muratura mista che in calcestruzzo

- Zoccolature impermeabili al piede di intonaci

- Regolarizzazione di diaframmi con interposta rete di armatura

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-3:2006

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Peso specifico: > 1,9 kg/l

Resistenza a compressione a 28 gg, UNI EN 196-1: > 40,2 MPa

Resistenza a flessione	a 1 g, UNI EN 196-1: > 2,5 N/mm²

a 7 gg, UNI EN 196-1: > 5 N/mm²

a 28 gg, UNI EN 196-1: > 6,5 N/mm²

Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542: 2,7 Mpa

Modulo elastico a compressione a 28 gg, UNI EN 13412: 23,6 GPa

Coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: 0,43 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

Resistenza allo slittamento, UNI EN 13036-4: Secco: Classe II; Umido: Classe III

Caratteristica, Ente certificatore, Metodo di prova, Prestazione certificata

Impermeabilità in spinta negativa (supporto di cls Acqua/Cemento: 0,7), IMM SA (Switzerland), UNI EN 12390-8: 7 Bar: nessun passaggio

Coefficiente di diffusione gas radon, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE, ISO/TS 11665-13: 1,4 E-10 m²/s

così come Bi Mortar Plaster Seal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. IL01 | CP | 03 | 01 | W | 07/26