BI MORTAR ULTRA SEAL

Fornitura e posa di rasante epossi-cementizio tricomponente multifunzione.

Realizza un rivestimento impermeabile all'acqua e alla risalita capillare con elevate prestazioni meccaniche e chimiche, stabilizzando le superfici.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Rivestimento di supporti cementizi con umidità residua elevata (valore massimo 10%), anche se non completamente stagionati, particolarmente indicato come barriera alla risalita di umidità

- Rasatura e ripristino impermeabile di superfici anche irregolari; se additivato con sabbia di quarzo, permette di aumentare la resistenza meccanica e lo spessore applicabile

- Indicato per strutture umide, tubazioni, vasche, piscine, etc...

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2

Specifiche, Metodo di prova, Prestazione certificata

Adesione al supporto, UNI EN 1542: 3,07 Mpa

Assorbimento capillare, UNI EN 1062-3: 0,07 kg*m⁻²*h-0,5

Permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente Sd), UNI EN 7783-2: SD = 1,24 m

Reazione al fuoco, UNI EN 13501-1: Classe Bfl-s1

Specifiche, Metodo di prova, Prestazione dichiarata

Peso specifico: > 1,70 kg/l

Impermeabilità all’acqua, UNI EN 14891 Met. A.7: 150 kPa

Specifiche, Enti certificatori, Metodo di prova, Prestazione certificata

Impermeabilità in spinta negativa (supporto di cls A/C: 0,7), IMM SA (Switzerland), UNI EN12390-8: 8 Bar: nessun passaggio

Coefficiente di diffusione gas radon, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE, ISO/TS 11665-13: 1,4 E-10 m²/s

così come Bi Mortar Ultra Seal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. IL11 | CP | 00 | 01 | W | 07/26