CALIBRO NHL

Fornitura e posa di intonaco certificato a base di calce idraulica naturale NHL secondo EN 459, eco compatibile, indicato per trattamenti anti umidità, antisale e anticondensa su ogni tipo di muratura umida, sia all'esterno che in ambienti interni.

L'intonaco deumidificante dovrà avere uno spessore minimo di 2,5 cm (0,5 cm rinzaffo - 2 cm intonaco).

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Murature dove siano evidenti umidità ed accumulo salino derivanti da fenomeni di risalita capillare.

- Realizzazione di intonaco anticondensa.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 998-1

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Dimensione massima aggregato: 1,2 mm

Conducibilità termica (UNI EN 1745): 0,4 W/mK (valore tabellato)

Contenuto d'aria (UNI EN 1015-7): > 28%

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo μ (UNI EN 1015-19): < 15

Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 1015-11): < 5 N/mm² (categoria CS II)

Approvazioni nazionali e certificato

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 0298 (EDP): EPDItaly 0298 (30/05/2027) www.edpitaly.it

così come Calibro Nhl Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. IM | CP | 01 | 01 | W | 07/26