CONNETTORE 20 E 38

Fornitura e posa di connettore meccanico a piolo in acciaio con zincatura elettrolitica, completo di rondella circolare superiore, gambo filettato e collare di arresto, per un posizionamento preciso sulla superficie di posa.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Connessione tra strutture esistenti e nuove solette di protezione e/o confinamento di impermeabilizzazioni (es. cementi fibroarmati)

- Ancoraggio al supporto di malte o getti in calcestruzzo

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

CONNETTORE 20

Lunghezza totale del connettore

Specifiche e Valori

Diametro nominale rondella di testa: 22,0 mm

Spessore nominale rondella di testa: 4,0 mm

Lunghezza totale del connettore: 80,0 mm

Lunghezza di infissione: 60,0 mm

Lunghezza tratto filettato: 60,0 mm

Lunghezza tratto sporgente: 20,0 mm

Diametro nominale gambo: 10,5 mm

Diametro resistente gambo: 7,2 mm

Resistenza caratteristica a trazione: 32,7 kN

Resistenza caratteristica a taglio: 16,3 kN

CONNETTORE 38

Gambo in acciaio

Specifiche e Valori

Lunghezza totale del connettore: 185,0 mm

Lunghezza di infissione: 147,0 mm

Lunghezza tratto filettato: 117,0 mm

Lunghezza tratto sporgente: 38,0 mm

Diametro nominale gambo: 13,0 mm

Diametro resistente gambo: 12,1 mm

Resistenza caratteristica a trazione: 36,2 kN

Resistenza caratteristica a taglio: 24,1 kN

IT Voce di Capitolato n. FN02-FN03 | CP | 02 | 01 | W | 07/26

Rondella di testa in acciaio

Specifiche e Valori

Diametro nominale rondella di testa: 50,0 mm

Spessore nominale rondella di testa: 6,0 mm

Tensione di snervamento caratteristica: 178,5 Mpa

Tensione di rottura caratteristica: 440,0 Mpa

così come Connettore 20 e 38 in acciaio Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FN02-FN03 | CP | 02 | 01 | W | 07/26