CP0

Fornitura e posa di rivestimento di finitura a spessore, in pasta, colorato, organico minerale per esterni ed interni ad alta traspirabilità ed idrorepellenza, a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa.
Il rivestimento dovrà essere applicato secondo le indicazioni di scheda tecnica in funzione della granulometria scelta.

Il prodotto dovrà essere impiegato nella protezione e finitura di murature in genere, sia all'esterno che all'interno.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Certificazione CE secondo Norma UNI EN 15824


Specifiche, Metodo di prova e Valori

Adesione al supporto (UNI EN 1542): ≥ 0,3 MPa
Assorbimento capillare (UNI EN 1062-3): W = 0,079 kg*m-2²*h-0,5⁰·Classe W3 (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783-2 – spessore equivalente Sd): Sd ≤ 0,6472 Classe V2 (media)
Conducibilità termica (UNI EN 1745): 10, dry = 0,83 W/mK (P = 50%) λ10, dry = 0,93 W/mK (P = 90%)
Crack Bridging Ability (solo prodotto) per le granulometrie 1,0 - 1,2 - 1,5 (UNI EN 1062-7 - metodo statico): 0,43 mm (Classe A2 > 0,25 mm)
Crack Bridging Ability (pacchetto CP1 + rete Flexonet +CP0) (UNI EN 1062-7 - metodo statico): 1,51 mm (Classe A4 > 1,25 mm)
Crack Bridging Ability (pacchetto CP1 + rete Xnet +CP0) (UNI EN 1062-7 - metodo statico): 0,7 mm (Classe A3 > 0,5 mm)


Specifiche, Categoria, Metodo di prova e Valori Prestazione dichiarata

Contenuto VOC, CAT. C - BA pitture per pareti esterne di supporto minerale Limite massimo: 20 g/l (Direttiva 42/2004/EC): 19 g/l


così come CP0 Volteco o con prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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