CRYSTAL PURE

Fornitura e posa di rivestimento epossidico impermeabile idoneo per superfici orizzontali e verticali in calcestruzzo destinate al contatto permanente con acqua potabile.

Il prodotto è bicomponente di color bianco, atossico e privo di solventi.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

• Vasche di raccolta

• Serbatoi di torri piezometriche

• Cisterne e scatolari in calcestruzzo

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche, Valori

Aspetto: Componente A: Liquido bianco

Componente B: Liquido ambrato

Peso specifico: 1,35 ± 0,03 kg/l a 20°C

Viscosità a 25±2°C: 15000 - 20000 mPa s

Residuo secco: 100 (± 1) %

Specifiche, Metodo di prova e Prestazione dichiarata

Adesione al calcestruzzo (UNI EN 1542): > 2 Mpa

Abrasione -1 kg 1000 giri - (UNI ISO 5470-1): < 100 mg

Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1): Classe Bfl-s1

Caratteristica, Ente certificatore, Certificazione

Idoneità al contatto con acqua potabile Reg. UE n°10/2011 CE 14/01/2011, Mérieux NutriSciences: Report n° 23/000654659

Idoneità al contatto con acqua potabile DM 174 del 06/04/2004, Mérieux NutriSciences: Report n° 23/000636341

così come Crystal Pure Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. EQ21 | CP | 02 | 00 | W | 07/26