FIBROMIX 40

Fornitura e posa di malta tixotropica fibrorinforzata a medio modulo elastico e a ritiro controllato per ripristini strutturali del calcestruzzo armato applicata in strati non superiori a 3 cm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Ripristino e rinforzo di strutture in calcestruzzo armato quali pilastri, travi e solai
· Regolarizzazione pareti
· Riparazioni di murature in calcestruzzo a faccia vista e prefabbricate
· Ripristino di viadotti e dighe



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-3 - Classe R4


Specifiche, Metodo di prova e Valori

Resistenza a flessione a 28 gg (UNI EN 12190): 8,3 MPa
Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 55,6 MPa
Adesione al calcestruzzo (UNI EN 1542): 2,03 MPa
Modulo elastico a compressione a 28 gg (UNI EN 13412): 27,5 GPa
Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): requisito soddisfatto
Coefficiente di assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,03 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵
Compatibilità termica Parte 1 (adesione dopo 50 cicli gelo e disgelo) UNI EN 13687-1: 2,57 MPa
Compatibilità termica Parte 2 (adesione dopo 30 cicli temporaleschi) UNI EN 13687-2: 3,46 MPa
Compatibilità termica Parte 4 (adesione dopo 30 cicli termici a secco) UNI EN 13687-4: 2,63 MPa


così come Fibromix 40 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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