FIBROMIX 40

Fornitura e posa di malta tixotropica fibrorinforzata a medio modulo elastico e a ritiro controllato per ripristini strutturali del calcestruzzo armato applicata in strati non superiori a 3 cm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Ripristino e rinforzo di strutture in calcestruzzo armato quali pilastri, travi e solai

- Regolarizzazione pareti

- Riparazioni di murature in calcestruzzo a faccia vista e prefabbricate

- Ripristino di viadotti e dighe

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-3 - Classe R4

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Resistenza a flessione a 28 gg (UNI EN 12190): 8,3 MPa

Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 55,6 MPa

Adesione al calcestruzzo (UNI EN 1542): 2,03 MPa

Modulo elastico a compressione a 28 gg (UNI EN 13412): 27,5 GPa

Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): requisito soddisfatto

Coefficiente di assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,03 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

Compatibilità termica Parte 1 (adesione dopo 50 cicli gelo e disgelo) UNI EN 13687-1: 2,57 MPa

Compatibilità termica Parte 2 (adesione dopo 30 cicli temporaleschi) UNI EN 13687-2: 3,46 MPa

Compatibilità termica Parte 4 (adesione dopo 30 cicli termici a secco) UNI EN 13687-4: 2,63 MPa

così come Fibromix 40 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FA | CP | 00 | 01 | W | 07/26