FIBRO HRF – HIGH FRACTURE RESISTANCE

Fornitura e posa di betoncino colabile tricomponente ad armatura diffusa con fibre d’acciaio ad alta resistenza ed alto indice di carbonio, ad elevata resistenza residua a trazione (tenacità) ed alte prestazioni meccaniche.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Rinforzo strutturale e adeguamento/miglioramento sismico di elementi in cemento armato fortemente sollecitati e con esigenza di elevate performance di duttilità

- Rinforzo strutturale e adeguamento/miglioramento sismico di solai in cemento armato, latero-cemento, lamiere grecate, legno e solai misti laterizio-putrelle in acciaio

- Rinforzo, ripristino ed incamiciatura di strutture quali travi in cemento armato, anche precompresse, pilastri, cordoli, solai, solette, ecc...

- Il prodotto risulta particolarmente adatto per l’esecuzione di “RIFODERE” a spessore ridotto in abbinamento alla membrana impermeabile AMPHIBIA, in strutture soggette a spinta idraulica

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-3 - Classe R4

Conforme al Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) n° 02/2025 rilasciato dalla 2a Div. del STC del CSLP

Specifiche, Valori

Aspetto:	Componente A: polvere grigia

Componente B: liquido trasparente

Componente C: fibre metalliche

Consistenza dell’impasto: fluida

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Tempo di lavorabilità a +20°C: 20’

Dimensione massima aggregato: 2,40 mm

Rapporto dell’impasto: 100 parti polvere

14 parti liquido

5 parti fibre

Caratteristica, Metodo di prova, Requisiti prestazionali UNI EN 1504-3 Classe R4, Prestazione dichiarata

Massa volumica d’impasto, -, -: > 2,3 kg/l

Ritiro, -, -: controllato
Resistenza a flessione	a 1 g, UNI EN 196-1: > 10 MPa

a 7 gg, UNI EN 196-1: > 15 MPa

a 28 gg, UNI EN 12190: > 18 MPa

Parametri controllati

Caratteristica, Metodo di prova, Requisiti prestazionali UNI EN 1504-3 Classe R4, Prestazione certificata

Resistenza a compressione a 28 gg, UNI EN 12190, ≥ 45 MPa: 134,5 Mpa

Contenuto ioni cloruro, UNI EN 1015-17, ≤ 0,05%: 0,01%

Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542, ≥ 2,0 Mpa: 4,41 MPa

Modulo elastico a compressione a 28 gg, UNI EN 13412, > 20 GPa: 35,7 GPa

IT Voce di Capitolato n FI03-FI04-FI05 | CP | 03 | 01 | W | 07/26

Parametri controllati

Caratteristica, Metodo di prova, Requisiti prestazionali UNI EN 1504-3 Classe R4, Prestazione certificata

Resistenza alla carbonatazione, UNI EN 13295, dk < calcestruzzo di controllo (MC 0,45): Requisito soddisfatto

Coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057, ≤ 0,5 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵: 0,14 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

Compatibilità termica Parte 1 (adesione dopo 50 cicli gelo e disgelo), UNI EN 13687-1, ≥ 2,0 Mpa: 4,36 MPa

Reazione al fuoco, UNI EN 13501-1, Classificazione: Euroclasse A1

Caratteristiche del sistema composito in accordo con il CVT n° 02/2025

Descrizione, Metodo di prova, Valori

Comportamento meccanico, -: Non incrudente

Densità, -: 2,32 m³

Classe di consistenza, EN 12350-8: SF3

Classe di resistenza a compressione, NTC 2018 Tab. 4.1.I.: C70/85

Modulo elastico, NTC 2018 § 11.2.10.3: 41 GPa

Coefficiente di Poisson, NTC 2018 § 11.2.10.4: 0-0,2 (a seconda dello stato di sollecitazione)

Coefficiente di dilatazione termica lineare, NTC 2018 § 11.2.10.5: 10∙10-6 °C -1

Classe di tenacità, EN 14651: 8,0 c

Resistenza al limite di proporzionalità (valore medio) ffct,Lm, EN 14651: 6,51 MPa

Resistenza al limite di proporzionalità (valore caratteristico) ffct, Lk, EN 14651: 5,25 MPa

Rapporto fR,1k/ ffct, Lk, EN 14651: 1,79

Rapporto fR,3k/ fR,1k, EN 14651: 0,93

Resistenza a trazione fctm (valore medio), NTC 2018 § 11.2.10.2: 1,4 MPa

Resistenza a trazione fctk (valore caratteristico), NTC 2018 § 11.2.10.2: 0,98 MPa

Classe di esposizione, UNI EN 206:2021:	X0

XC1, XC2, XC3, XC4

XD1, XD2, XD3

XS1, XS2, XS3

XA1

Caratteristica, Ente certificatore, Metodo di prova, Prestazione certificata

Impermeabilità in pressione, IMM SA (Switzerland), UNI EN 12390-8: 8 Bar: nessun passaggio

Caratteristica, Certificazione

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 0298 (EPD): EPDItaly 0298 (30/05/2027);www.epditaly.it

così come Fibro Hfr Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n FI03-FI04-FI05 | CP | 03 | 01 | W | 07/26