FIBROeRASO

Fornitura e posa di malta tixotropica semirapida a medio modulo elastico ed elevata stabilità dimensionale, a base di cemento solfoalluminoso e rinforzata con microfibre sintetiche, indicata per il ripristino strutturale, la rasatura e la protezione del calcestruzzo armato con un’ottima finitura superficiale, applicata in spessori compresi tra 1 e 40 mm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Ripristino strutturale a spessore e rasatura millimetrica protettiva di strutture in calcestruzzo armato quali pilastri, travi e solai

- Riparazioni su murature in calcestruzzo a faccia vista e prefabbricate

- Rifacimento di cornicioni e frontalini di balconi

- Regolarizzazione e finitura di pareti

- Ripristino e rinforzo strutturale di grandi opere quali viadotti e dighe

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-3 - Classe R4

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente Sd), UNI EN 7783-2: Sd = 0,52 m

Resistenza a flessione a 28 gg, UNI EN 196-1: > 6,5 MPa

Resistenza a compressione a 28 gg, UNI EN 12190: 50,7 MPa

Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542: 2,17 MPa

Modulo elastico a compressione a 28 gg, UNI EN 13412: 21,1 GPa

Resistenza alla carbonatazione, UNI EN 13295: requisito soddisfatto

Coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: 0,35 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

Compatibilità termica Parte 1 (adesione dopo 50 cicli gelo e disgelo), UNI EN 13687-1: 2,26 MPa

così come FibroeRaso Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FA264 | CP | 02 | 01 | W | 07/26