FLEXOMIX 30

Fornitura e posa di malta cementizia polimero modificata a basso modulo elastico tixotropica e fibrorinforzata che consente in un'unica soluzione il ripristino volumetrico e la finitura superficiale del calcestruzzo o di intonaci applicata in strati non superiori a 2 cm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Rasature superficiali di travi e pilastri ammalorati

- Rifacimento di frontalini di balconi

- Recupero dei difetti superficiali del calcestruzzo quali vespai, scheggiature, etc.

- Ripristino dei copriferri ammalorati

- Risarcitura di porzioni mancanti di massetti ed intonaci

- Rasatura di superfici impermeabilizzate con Plastivo e/o Aquascud

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-3 - Classe R3

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Resistenza a flessione a 28 gg (UNI EN 12190): 10,4 MPa

Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 43,2 MPa

Adesione al calcestruzzo (UNI EN 1542): 1,62 MPa

Modulo elastico a compressione a 28 gg (UNI EN 13412): 20 GPa

Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295): requisito soddisfatto

Coefficiente di assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0,14 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

Compatibilità termica Parte 1 (adesione dopo 50 cicli gelo e disgelo) UNI EN 13687-1: 2,41 MPa

Compatibilità termica Parte 2 (adesione dopo 30 cicli temporaleschi) UNI EN 13687-2: 2,71 MPa

Compatibilità termica Parte 4 (adesione dopo 30 cicli termici a secco) UNI EN 13687-4: 2,50 MPa

così come Flexomix 30 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FF | CP | 01 | 01 | W | 07/26