GARVO 3 e 5

Fornitura e posa di nastri coprigiunti impermeabili in banda elastica da utilizzare in abbinamento al rivestimento PLASTIVO o al sistema

protettivo AQUASCUD SYSTEM.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura di giunti fra elementi prefabbricati di piccole dimensioni in condizioni di spinta idrostatica positiva

- Impermeabilizzazione dei giunti di costruzione, di contrazione, di dilatazione e dei giunti perimetrali presenti sui massetti (rif. UNI 11944), sono esclusi i giunti strutturali

- Sigillatura di fessurazioni e riprese di getto in strutture sottoposte a spinta idrostatica positiva

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Temperatura d’esercizio: -30°C +90°C

Resistente agli acidi e basi: buona

Allungamento a rottura: > 60%

Carico di allungamento: > 24 N/15 mm

così come GARVO 3 e 5 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. ED | CP | 01 | 01 | W | 07/26