GARVO due

Fornitura e posa di banda coprigiunto costituita da un tessuto non tessuto con riporto centrale in gomma termoplastica.

Il prodotto dovrà essere impiegato in abbinamento con guaine minerali elastiche polimero modificate quale collegamento tra le superfici attigue e come ricopertura impermeabile di lesioni strutturali sottoposte a spinta positiva.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Temperatura d’esercizio: -30°C +90°C
Allungamento a rottura: > 37%
Resistenza a trazione: > 235 N/5 mm


così come GARVO due Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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