I-PLUG

Fornitura e posa di malta impermeabile a presa ultrarapida ideale per la chiusura immediata delle fuoriuscite d'acqua.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate anche in pressione

- Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione

- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo Akti-vo 201

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Temperatura esterna	a 20°C: Tempo inizio presa 50” – Tempo fine presa 60”

Temperatura esterna	a 5°C: Tempo inizio presa 140” – Tempo fine presa 160”

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Resistenza a compressione (UNI EN 196-1)	a 1 h: > 20 N/mm²

a 1 g: > 40 N/mm²

a 28 gg: > 50 N/mm²

Resistenza a flessione (UNI EN 196-1)	a 1 h: > 2 N/mm²

a 1 g: > 3 N/mm²

a 28 gg: > 4 N/mm²

così come I-Plug Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n IC186 | CP | 01 | 01 | W | 07/26