PAINT AIR

Fornitura e posa di pittura acril-silossanica per realizzare rivestimenti decorativi con possibilità di scelta tra un'ampia gamma di colori.
La pittura dovrà essere applicata in doppia mano con uno spessore di almeno 250-300 microns in funzione della rugosità del supporto.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Verniciatura di qualsiasi tipo di supporto minerale quali, ad esempio, intonaci vecchi e nuovi (esclusi quelli a base gesso), pietra arenaria, etc
· Verniciatura di superfici con finiture sintetiche o vernici plastiche
· Rivestimento decorativo su Cp1, X-Lime o FibroeRaso



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche, Metodo di prova e Valori

Tempo di essiccazione a +25°C e 60% U.R.	- fuori polvere: 60’
	- secco in profondità: 10÷12 ore
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2): Sd < 0,125 m d'aria
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN 1062-3): 0,1 < W24 < 0,5 kg*m-2h-0,5

Specifiche, Categoria, Metodo di prova e Valori Prestazione dichiarata
Contenuto VOC, CAT. C - BA pitture per pareti esterne di supporto minerale Limite massimo: 20 g/l (Direttiva 42/2004/EC): 0,50 g/l


così come Paint Air Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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