PAINT PROTECTION

Fornitura e posa di pittura protettiva a base di resine acriliche in emulsione acquosa dotata di un’ottima impermeabilità all’acqua ed agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, di buona traspirabilità al vapore ed efficace azione anticarbonatante mirata a neutralizzare fenomeni di corrosione delle armature.
La pittura dovrà essere applicata in doppia mano con uno spessore di almeno 250-300 microns in funzione della rugosità del supporto.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Protezione impermeabile di intonaci a base di leganti idraulici anche microfessurati
· Protezione impermeabile e anticarbonante di strutture in calcestruzzo armato anche soggette a piccole deformazioni quali pareti, parapetti, frontalini di balconi e strutture in calcestruzzo in genere, gettate in opera o prefabbricate
· Protezione impermeabile di sistemi termoisolanti
· Rivestimento protettivo e decorativo su Cp1, Cp0 e malte da ripristino in genere



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2:2005


Specifiche, Metodo di prova e Valori

Adesione al supporto (UNI EN 1542): 3,11 MPa
Compatibilità termica (Cicli gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti) UNI EN 13687-1: 3,44 MPa
Resistenza all'invecchiamento accelerato (UNI EN 1062-11): requisitio soddisfatto
Assorbimento capillare (UNI EN 1062-3): ≤ 0,03 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783-2 - spessore equivalente Sd): Sd = 0,28 m
Permeabilità alla CO₂ (UNI EN 1062-6 - spessore equivalente Sd): Sd = 254 m
Crack Bridging Ability (UNI EN 1062-7 – metodo statico): Classe A2 > 0,25 mm


così come Paint Protection Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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