PAINT PROTECTION

Fornitura e posa di pittura protettiva a base di resine acriliche in emulsione acquosa dotata di un’ottima impermeabilità all’acqua ed agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, di buona traspirabilità al vapore ed efficace azione anticarbonatante mirata a neutralizzare fenomeni di corrosione delle armature.

La pittura dovrà essere applicata in doppia mano con uno spessore di almeno 250-300 microns in funzione della rugosità del supporto.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Protezione impermeabile di intonaci a base di leganti idraulici anche microfessurati

- Protezione impermeabile e anticarbonante di strutture in calcestruzzo armato anche soggette a piccole deformazioni quali pareti, parapetti, frontalini di balconi e strutture in calcestruzzo in genere, gettate in opera o prefabbricate

- Protezione impermeabile di sistemi termoisolanti

- Rivestimento protettivo e decorativo su Cp1, Cp0 e malte da ripristino in genere

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2:2005

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Adesione al supporto (UNI EN 1542): 3,11 MPa

Compatibilità termica (Cicli gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti) UNI EN 13687-1: 3,44 MPa

Resistenza all'invecchiamento accelerato (UNI EN 1062-11): requisitio soddisfatto

Assorbimento capillare (UNI EN 1062-3): ≤ 0,03 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783-2 - spessore equivalente Sd): Sd = 0,28 m

Permeabilità alla CO₂ (UNI EN 1062-6 - spessore equivalente Sd): Sd = 254 m

Crack Bridging Ability (UNI EN 1062-7 – metodo statico): Classe A2 > 0,25 mm

così come Paint Protection Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. EG | CP | 00 | 01 | W | 07/26