PROCLEAN

Fornitura e posa di trattamento a base di additivi in dispersione acquosa con funzione disinfettante, in grado di neutralizzare e proteggere superfici esterne ed interne contaminate da muffe, funghi ed alghe.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici prima dell'applicazione dei prodotti tipo Cp0, Cp1, Paint Air e Paint Protection, X-Lime, FibroeRaso o rasanti e pitture in genere, sia per prevenire che per rimuovere degrado da muffe ed alghe.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Aspetto: Liquido biancastro
Peso specifico: 1,1 kg/l
Viscosità (+20°C ≠ 2-100 rpm): 20 mPa x s
Temperatura di lavorabilità a +20°C: 30’
Temperatura applicazione: +5°C + 30°C


così come Proclean Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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