PROCLEAN

Fornitura e posa di trattamento a base di additivi in dispersione acquosa con funzione disinfettante, in grado di neutralizzare e proteggere superfici esterne ed interne contaminate da muffe, funghi ed alghe.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici prima dell'applicazione dei prodotti tipo Cp0, Cp1, Paint Air e Paint Protection, X-Lime, FibroeRaso o rasanti e pitture in genere, sia per prevenire che per rimuovere degrado da muffe ed alghe.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Aspetto: Liquido biancastro

Peso specifico: 1,1 kg/l

Viscosità (+20°C ≠ 2-100 rpm): 20 mPa x s

Temperatura di lavorabilità a +20°C: 30’

Temperatura applicazione: +5°C + 30°C

così come Proclean Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. EC254-EC255 | CP | 01 | 01 | W | 07/26