PROFIX 30

Fornitura e posa di fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa in grado di penetrare in profondità nel supporto realizzando un elevato effetto fissativo e di omogeneizzazione dell'assorbimento.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni che interni, prima dell'applicazione di successivi rivestimenti, finiture o impermeabilizzanti.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Aspetto: Liquido biancastro
Peso specifico: 1 kg/l
Viscosità (+20°C ≠ 2-100 rpm): 20 mPa x s
Temperatura di lavorabilità a +20°C: +30’
Residuo secco: 30% circa


così come Profix 30 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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