PROFIX 30

Fornitura e posa di fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa in grado di penetrare in profondità nel supporto realizzando un elevato effetto fissativo e di omogeneizzazione dell'assorbimento.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni che interni, prima dell'applicazione di successivi rivestimenti, finiture o impermeabilizzanti.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Aspetto: Liquido biancastro

Peso specifico: 1 kg/l

Viscosità (+20°C ≠ 2-100 rpm): 20 mPa x s

Temperatura di lavorabilità a +20°C: +30’

Residuo secco: 30% circa

così come Profix 30 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. EN01 | CP | 00 | 01 | W | 07/26