REVOGRID

Fornitura e posa di rete strutturale monolitica preformata, realizzata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer).

Costituita da barre pultruse in filato di vetro impregnate con resina epossidica, progettata per il consolidamento e il rinforzo strutturale di edifici (Rif. ETA 25/0119).

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Realizzazione di sistema CRM (Composite Reinforced Mortar) in abbinamento con angolari, connettori e malte da intonaco strutturale

- Rinforzo di infrastrutture per migliorarne la resistenza e la durabilità senza aumentare il peso

- Consolidamento di murature tradizionali per prevenire fratture e cedimenti

- Interventi di consolidamento su edifici storici, preservando i materiali originali

- Rinforzo di solai e pavimenti per aumentare la capacità di carico senza incrementare il peso

- Miglioramento sismico per aumentare la resistenza alle sollecitazioni sismiche o telluriche

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificato ETA 25/0119 e conforme ai requisiti dell'EAD 340392-00-0104

Caratteristica, Norma, Valori

Formato:						1,60 x 30 m

Dimensione maglia: 				66 x 66 mm

Diametro barra:				3 mm

Peso: 				450 g/m²

Tipo di filato:					Fibra di vetro a filo continuo

Tipo appretto:					Resina epossidica

Tessitura:					Bidirezionale

Modulo elastico a trazione, valore medio (*), EAD 340392-00-0104:		40 GPa

Resistenza a trazione, valore caratteristico (*), EAD 340392-00-0104:		730 MPa

Carico a trazione medio per singola barra (*), EAD 340392-00-0104:		5,8 KN

Carico a trazione medio per unità di lunghezza (*), EAD 340392-00-0104:	87 KN/m

Deformazione a rottura, valore caratteristico (*), EAD 340392-00-0104:		1,95%

(*) Valore minimo tra trama e ordito

così come Revogrid Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FN04 | CP | 00 | 01 | W | 07/26