SPIDY 15

Fornitura e posa di malta premiscelata cementizia a presa rapida per interventi veloci di ripristino del calcestruzzo armato e dei supporti cementizi in genere applicata in strati non superiori a 3 cm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Interventi rapidi di preparazione ad opere di impermeabilizzazione (esempio gusce di rinforzo,stuccatura dei distanziatori dei casseri)

- Ripristino rapido di elementi in calcestruzzo ammalorati (es spigoli di trave, pilastri e frontalini di balconi)

- Fissaggio di ringhiere e chiusini

- Regolarizzazione veloce dei difetti superficiali dei getti in calcestruzzo (es nidi di ghiaia, ferri affioranti, scheggiature)

- Posizionamento veloce di controtelai, serramenti e impianti elettrici

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Temperatura di lavorabilità a +20°C: < 15’

Adesione al supporto a 28 gg (UNI EN 1542): > 1,5 N/mm²

Resistenza a compressione (UNI EN 196)	a 3 h: > 5 N/mm²

a 1 g: > 18 N/mm²

a 7 gg: > 30 N/mm²

a 28 gg: > 35 N/mm²

Resistenza a flessione (UNI EN 196)	a 3 h: > 1 N/mm²

a 1 g: > 3 N/mm²

a 7 gg: > 4 N/mm²

a 28 gg: > 5,5 N/mm²

così come Spidy 15 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FH01 | CP | 00 | 01 | W | 07/26