SPIDY 15

Fornitura e posa di malta premiscelata cementizia a presa rapida per interventi veloci di ripristino del calcestruzzo armato e dei supporti cementizi in genere applicata in strati non superiori a 3 cm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Interventi rapidi di preparazione ad opere di impermeabilizzazione (esempio gusce di rinforzo,stuccatura dei distanziatori dei casseri)
· Ripristino rapido di elementi in calcestruzzo ammalorati (es spigoli di trave, pilastri e frontalini di balconi)
· Fissaggio di ringhiere e chiusini
· Regolarizzazione veloce dei difetti superficiali dei getti in calcestruzzo (es nidi di ghiaia, ferri affioranti, scheggiature)
· Posizionamento veloce di controtelai, serramenti e impianti elettrici



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche, Metodo di prova e Valori

Temperatura di lavorabilità a +20°C: < 15’
Adesione al supporto a 28 gg (UNI EN 1542): > 1,5 N/mm²
Resistenza a compressione (UNI EN 196)	a 3 h: > 5 N/mm²
	a 1 g: > 18 N/mm²
	a 7 gg: > 30 N/mm²
	a 28 gg: > 35 N/mm²
Resistenza a flessione (UNI EN 196)	a 3 h: > 1 N/mm²
	a 1 g: > 3 N/mm²
	a 7 gg: > 4 N/mm²
	a 28 gg: > 5,5 N/mm²


così come Spidy 15 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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