TAP 3

Fornitura e posa di malta idraulica impermeabile a presa e indurimento rapidi ideale per lavori veloci di impermeabilizzazione localizzati, anche in presenza di acqua in pressione.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate in pressione
· Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione
· Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idro-espansivo Akti-vo 201



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Temperatura esterna	a 20°C: Tempo inizio presa 2’30” – Tempo fine presa 3’00”
Temperatura esterna	a 5°C: Tempo inizio presa 5’20” – Tempo fine presa 7’20”

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Peso specifico: >1,95 kg/l
Resistenza a compressione (UNI EN 196)	a 1 h: > 8 N/mm²
	a 1 g: > 18 N/mm²
	a 28 gg: > 27 N/mm²
Resistenza a flessione (UNI EN 196)	a 1 h: > 1,5 N/mm²
	a 1 g: > 2,5 N/mm²
	a 28 gg: > 3 N/mm²


così come Tap 3 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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