TAP 3

Fornitura e posa di malta idraulica impermeabile a presa e indurimento rapidi ideale per lavori veloci di impermeabilizzazione localizzati, anche in presenza di acqua in pressione.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate in pressione

- Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione

- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idro-espansivo Akti-vo 201

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Temperatura esterna	a 20°C: Tempo inizio presa 2’30” – Tempo fine presa 3’00”

Temperatura esterna	a 5°C: Tempo inizio presa 5’20” – Tempo fine presa 7’20”

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Peso specifico: >1,95 kg/l

Resistenza a compressione (UNI EN 196)	a 1 h: > 8 N/mm²

a 1 g: > 18 N/mm²

a 28 gg: > 27 N/mm²

Resistenza a flessione (UNI EN 196)	a 1 h: > 1,5 N/mm²

a 1 g: > 2,5 N/mm²

a 28 gg: > 3 N/mm²

così come Tap 3 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voci di capitolato. IC181 | CP | 00 | 01 | W | 07/26