TRIPLEZERO

Fornitura e posa di emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica per applicazione sia interna che esterna avente un consumo e resa pari a 10 cc/m x ogni centimetro di spessore della muratura.

Il prodotto dovrà essere impiegato nelle murature porose ovvero realizzate in mattoni pieni e/o in sasso, roccia e tufo per abbattere l'umidità di risalita capillare nelle murature mediante iniezione.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: Certificazione WTA


Specifiche e Valori

Aspetto: pasta cremosa di colore bianco
Densità (+20°C): 0,9 g/m3


così come Triplezero Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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