VOLGRIP EP

Fornitura e posa di geomembrana bentonitica, composta da bentonite di sodio incapsulata fra due geotessili, per l'efficace impermeabilizzazione di strutture di contenimento idrico o di stoccaggio e smaltimento rifiuti, realizzate sia con terreno naturale che con calcestruzzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato, in abbinamento ad uno strato protettivo di confinamento in calcestruzzo o terreno ben compattato di almeno 40 cm, per:

- Bacini e dighe

- Canali ed argini fluviali

- Discariche per smaltimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi

- Discariche per rifiuti solidi

- Opera di infrastruttura quali stradi, ferrovie, piste aeroportuali...

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13492, UNI EN 13493, UNI EN 15382

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Peso non tessuto UNI EN ISO 9864: 200 g/m²

Peso UNI EN ISO 9864: 100 g/m²

Contenuto Bentonite di Sodio UNI EN 14196: 4200 g/m²

Rigonfiamento libero ASTM D 5890: 24 ml/2g

Fluid Loss Index ASTM D 5891: 18 ml

Resistenza a trazione UNI EN ISO 10319: 8 kN/m

Resistenza al punzonamento statico (CBR) UNI EN ISO 12236: 1,5 kN

Portata idraulica solo geocomposito UNI EN 16146: 6E⁻⁹ m³/m²/s

così come Volgrip EP Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. AR01 | CP | 00 | 01 | W | 07/26