VOLGRIP HP

Fornitura e posa di membrana autoagganciante bentonitica accoppiata con membrana in polietilene (mdpe) per l'efficace protezione di strutture in calcestruzzo armato da acque di falda costante, altalenante o percolante anche in presenza di battente idraulico elevato.

Il prodotto dovrà essere impiegato in abbinamento a getti di calcestruzzo armato (platee e muri di fondazione contro diaframmi, pali, berlinesi, fondazioni esistenti o casseri a perdere) di edifici quali: garages, cantine, magazzini, caveau, taverne, depositi, autosilos, sottopassi, gallerie, etc...



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Certificazione CE secondo Norma UNI EN 13491


Specifiche, Norme e Valori

Spessore (UNI EN ISO 9863-1): > 4 mm
Contenuto di Bentonite di Sodio (UNI EN 14196): > 4 kg/m2
Rigonfiamento libero (ASTM D 5890): > 24 ml/2g
Resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319): 8,5 kN/m
Resistenza allo spellamento dal cls (ASTM D 903): > 1,5 kN/m
Portata idraulica solo geocomposito (ASTM D 5887): 6E⁻⁹ m³/m²/s
Portata idraulica con membrana MDPE (ASTM D 5887): assenza di flusso


così come Volgrip HP - High Performance Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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