WT 102

Fornitura e posa di profilo idro-espansivo a base di Bentonite di Sodio naturale e gomma butilica, che sigilla le riprese di getto nelle strutture in calcestruzzo armato, anche in presenza di forti spinte d'acqua.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Sigillatura delle riprese verticali e orizzontali dei getti in calcestruzzo
· Sigillatura di corpi passanti annegati nei getti di calcestruzzo



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Composizione miscela (in peso): 25% gomma butilica; 75% Bentonite di Sodio
Peso specifico: 1,6 g/cm3
Temperatura di applicazione: -15°C +50°C
Dimensioni: 25x20 mm
Espansione a contatto con l’acqua (4 gg): > 270%
Espansione a contatto con acqua: 701%
Sforzo di rigonfiamento con confinamento totale: 966 kPa a 1000 ore
Sforzo di rigonfiamento in acqua di mare con confinamento totale: 978 kPa a 1000 ore
Tenuta idraulica su fessura di 5 mm con espansione pari al 100%: Nessun passaggio fino a 100 kPa


così come Wt 102 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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