WT CONSTRUCTION

Fornitura e posa di profilo idroespansivo a base di copolimero Amphibia in EPDM, armato nella mezzeria con una rete in acciaio coestrusa che stabilizza e direziona l'espansione volumetrica.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura delle riprese verticali e orizzontali dei getti in c.a.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione secondo Norma ETA 24/387

Specifiche e Valori

Peso specifico: 1,02 g/m3

Temperatura di applicazione: -15°C +50°C

Colore: nero

Caratteristica, Metodo di prova, Risultato/Certificazione

Reazione al fuoco, EN ISO 11925-2 – EN 13501-1: Classe E

Dimensioni	WT C 20.10, EAD 2.2.2:	20x10 mm (± 10%)

WT C 25.15, EAD 2.2.2: 25x15 mm (± 10%)

Impermeabilità nelle condizioni di utilizzo finale, EAD 2.2.3: 20 m colonna di acqua / impermeabile fino a 5 bar

Pressione di rigonfiamento	WT C 20.10, EAD 2.2.6:	1,2 N/mm²

WT C 25.15, EAD 2.2.6: 1,4 N/mm²

Espansione in acqua salina (3%): > 100%

Tenuta idraulica su fessura di 5 mm con espansione pari al 100%: Nessun passaggio fino a 150 kPa

Caratteristica, Metodo di prova, Liquido di prova, Tempo fino al raggiungimento di massa costante, Variazione di massa

Espansione a contatto con diversi liquidi,	EAD 2.2.4,	Acqua deionizzata,	25 d: 1004 %

Soluzione alcalina,	14 d: 455 %

Soluzione acida,	24 d: 474 %

Primo ciclo di espansione, 	EAD 2.2.5,	Acqua deionizzata,	16 d: 1794 %

Reversibilità del processo di espansione	Soluzione alcalina,	16 d: 479 %

Soluzione acida,	23 d: 503 %

Secondo ciclo di espansione,	EAD 2.2.5,	Acqua deionizzata,	14 d: 1855 %

Reversibilità del processo di espansione	Soluzione alcalina,	14 d: 419 %

Soluzione acida,	21 d: 436 %

- il processo di espansione è reversibile

- il processo di espansione inizia immediatamente

IT Voce di Capitolato n. BF01 | CP | 02 | 01 | W | 07/26

così come Wt Construction Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. BF01 | CP | 02 | 01 | W | 07/26