WT PANEL

Fornitura e posa di pannello waterstop modulare a base di copolimero Amphibia in EPDM idroespansivo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e contrazione di strutture in cemento armato interrate in abbinamento al profilo idroespansivo Wt Expansion ed ai profili sintetici in genere

- Impermeabilizzazione testata solai in cemento armato a ridosso di opere provvisionali

- Sigillatura sull'estradosso delle riprese orizzontali o verticali dei getti in calcestruzzo

- Sigillatura di elementi discontinui tra superfici contigue in calcestruzzo e/o acciaio

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Prestazione dichiarata

WT P 250

Dimensione: 250 mm x 10 m (± 10%)

Spessore: 5 mm

Peso: 14,0 ± 0,7 kg

Espansione volumetrica (7gg): 200%

WT P 125

Dimensione: 125 mm x 1,2 m (± 10%)

Spessore: 5 mm

Peso: 0,8 ± 0,04 kg

Espansione volumetrica (7gg): 200%

così come Wt Panel Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. GE01 | CP | 04 | 01 | W | 07/26